ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

По процедура за избор на изпълнител във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-1696-C01

Обект на настоящата процедура е:

“Доставка на суровина за производство на опаковки от пластмаси: удароустойчив полистирол /полистирен/ за термоформоване”

2. Минимални /задължителни/ характеристики за удароустойчив полистирол /полистирен/ за термоформоване:

- покрива изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №  10/2011 или еквивалент, относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

- на гранули

- за термоформоване

- натурален цвят

- удароустойчив

Механични стойства:

| Характеристики | Стойности | Мерни единици | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка на топене /Melt flow rate/ (200°C/5kg) | 3-5.5 | g/10min | ASTM D 1238 ISO1133 |
| Плътност /Density/ | 1.03-1.05 | g/cm3 | ASTM D 792 ASTM D 1505 ISO1183 |
| Якост на опън при скъсване /Tensile strength(stress) at yield/ | 18-23 | MPa | ASTM D 638 MSI-2 ISO527 |
| Модул на огъване /Flexural (tensile) Modulus/ | 1850-2100 | MPa | ASTM D 790 SR EN ISO 178 ISO527 |
| Сила при удар /IZOD Impact strength/ (23°C-3,2mm) | 120-170 | J/m | ASTM D 256 ISO180/4A |

Забележка: Допускат се резултати от измервания, направени по еквивалентен допустим метод/стандарт.