ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

По процедура за избор на изпълнител във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-1696-C01

Обект на настоящата процедура е:

“Доставка на суровина за производство на опаковки от пластмаси:

Обособена позиция 1: полипропилен хомополимер за термоформоване

Обособена позиция 2: удароустойчив полистирол /полистирен/ за термоформоване”

1.Минимални /задължителни/ характеристики за Обособена позиция 1: полипропилен хомополимер за термоформоване:

- покрива изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №  10/2011 или еквивалент, относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

- на гранули

- натурален цвят

Механични свойства:

| Характеристики | Стойности | Мерни ед. | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка на топене /Melt flow rate/ (230°C/2,16kg) | 2-3,9 | g/10мин | ASTM D 1238 |
| Плътност при 23° /Density at 23°/ | Min 899 | Kg/m3 | ASTM D 792 ASTM D 1505 |
| Якост на опън при скъсване /Тensile strength at break/ (23°C, v=50mm/min) | Min 20 | MPa | ASTM D 638 MSI-2 |
| Сила при удар /IZOD Impact strength/ (23°C, notched) | Min 20 | J/m | ASTM D 256 |
| Модул на огъване /Flexural Modulus/ (23°C, v=2mm/min) | Min 900 | MPa | ASTM D 790 SR EN ISO 178 |

Забележка: Допускат се резултати от измервания, направени по еквивалентен допустим метод/стандарт.

2. Минимални /задължителни/ характеристики за Обособена позиция 2: удароустойчив полистирол /полистирен/ за термоформоване:

- покрива изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №  10/2011 или еквивалент, относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

- на гранули

- натурален цвят

- удароустойчив

Механични стойства:

| Характеристики | Стойности | Мерни единици | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка на топене /Melt flow rate/ (200°C/5kg) | 3-5.5 | g/10min | ASTM D 1238 |
| Плътност /Density/ | 1.04-1.05 | g/cm3 | ASTM D 792 ASTM D 1505 |
| Якост на опън при скъсване /Tensile strength at yield/ | 18-23 | MPa | ASTM D 638 MSI-2 |
| Модул на огъване /Flexural Modulus/ | 1900-2100 | MPa | ASTM D 790 SR EN ISO 178 |
| Сила при удар /IZOD Impact strength/ | 13-17 | kJ/m2 | ASTM D 256 |

Забележка: Допускат се резултати от измервания, направени по еквивалентен допустим метод/стандарт.